附件：
窗帘清单及参数要求
	产品名称
	参数
	数量

	窗帘
	一、窗帘面料
（一）质量要求
纤维含量：100%聚酯纤维；单位面积质量（g/㎡）：385（±10）；遮光率（%）≥95；遮热性能：遮热率（%）≥45；断裂强力（N）：经向3500±20、纬向1300±20；织物密度：经向密度740根/10cm±10、纬向密度280根/10cm±10；水洗尺寸变化率（%）经向、纬向-4.0～+3.0；防紫外线性能：UPF平均值≥2000、UPF＞40、T(UVA)平均值（%）＜1、T(UVB)平均值（%）＜1；耐光色牢度（级）≥3；耐皂洗色牢度（级）≥4；[供应商提供经国家认可的第三方检测机构（具有CMA标志）出具的合格检测报告扫描件进行佐证，同时提供检测报告信息公示在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图或公示在官方网站的查询截图]
（二）绿色环保要求须符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20；PH值4.0～9.0；耐水色牢度（级）≥3；耐摩擦色牢度（级）：干摩擦牢度≥3；[投标人提供经国家认可的第三方检测机构（具有CMA标志）出具的合格检测报告扫描件进行佐证，同时提供检测报告信息公示在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图或公示在官方网站的查询截图]
（三）阻燃安全要求
须达到1级阻燃，检验依据须符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，氧指数≥32%，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级（SDR）≤15，产烟毒性等级不低于ZA2级。[投标人提供经国家认可的第三方检测机构（具有CMA标志）出具的合格检测报告扫描件进行佐证，同时提供检测报告信息公示在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图或公示在官方网站的查询截图]
二、工艺制作要求
褶皱1:2倍，顶部卷边双层≥8cm，底部卷边双层≥8cm，左右卷边各≥3cm，挂钩采用不锈钢S型挂钩，有纺布带规格≥8cm，窗帘须在锅炉内进行高温杀菌及真空定型处理，经过高温整烫定型后，窗帘须达到自然波浪、皱折挺括、间距均匀。
三、铝合金静音轨道
（一）质量要求
外观质量：轨道表面膜层应均匀，无皱纹、裂纹、鼓泡、流痕、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤、凸包等可视缺陷；
力学性能：规定非比例延伸强度Rp0.2≥110N/mm²、抗拉强度Rm≥160N/mm²、断后伸长率A50mm≥8%；耐盐雾腐蚀性：依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准进行72h的中性盐雾试验（NSS试验），铝合金轨道及配件（含安装码、走珠滑轮、封头）不得出现腐蚀；表面涂层可溶性重金属含量（镉、铬、汞）≤5mg/kg；轨道壁厚≥1.6mm；高度26mm（±1mm）；宽度35mm（±1mm）；安装码固定孔3个；轨道结构：轨道内衬加强筋4根；承重：轨道承重≥20kg，走珠滑轮承重≥5kg，安装码承重≥10kg。铝合金牌号：6063-T6，检验依据符合但不限于GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》、GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第1部分：基材》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；[投标人提供经国家认可的第三方检测机构（具有CMA标志）出具的合格检测报告扫描件进行佐证，同时提供检测报告信息公示在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图或公示在官方网站的查询截图]
四、工艺制作要求
轨道每米不低于8个滑轮，每隔70cm（±5%）位置1个安装码
	24000m

	医用隔帘（含轨道U型）
	一、医用隔帘面料
（一）质量要求
纤维含量：100%聚酯纤维；单位面积质量（g/㎡）230（±10）；遮光率（%）≥90；防透视性能（%）：S≥95，具有防透视性；断裂强力（N）：直向380±20、横向1300±20；水洗尺寸变化率（%）直向、横向-4.0～+3.0；耐水斑色牢度（级）：滴水干燥后变色≥3；[投标人提供经国家认可的第三方检测机构（具有CMA标志）出具的合格检测报告扫描件进行佐证，同时提供检测报告信息公示在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图或公示在官方网站的查询截图]
（二）绿色环保要求须符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20；PH值4.0～9.0；耐水色牢度（级）≥3；耐摩擦色牢度（级）：干摩擦牢度≥3；[投标人提供经国家认可的第三方检测机构（具有CMA标志）出具的合格检测报告扫描件进行佐证，同时提供检测报告信息公示在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图或公示在官方网站的查询截图]
（三）阻燃安全要求
须达到1级阻燃，检验依据须符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，氧指数≥32%，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级（SDR）≤15，产烟毒性等级不低于ZA2级。[投标人提供经国家认可的第三方检测机构（具有CMA标志）出具的合格检测报告扫描件进行佐证，同时提供检测报告信息公示在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图或公示在官方网站的查询截图]
二、工艺制作要求
褶皱1:2倍，顶部卷边双层≥8cm，底部卷边双层≥8cm ，左右卷边各≥3cm，缝纫线路笔直，挂钩采用不锈钢S型挂钩，有纺布带规格≥8cm，隔帘须在锅炉内进行高温杀菌及真空定型处理，经过高温整烫定型后，隔帘须达到自然波浪、皱折挺括、间距均匀。
三、铝合金隔帘轨道
（一）质量要求
外观质量：轨道表面无污渍、磨损、皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤、凸包等影响使用的缺陷且装饰面涂层均匀；轨道材质：化学成分及力学性能（拉伸）应符合GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第1部分：基材》标准中规定的6063 T5的材质要求；力学性能：规定非比例延伸强度Rp0.2≥110N/mm²、抗拉强度Rm≥160N/mm²、断后伸长率A50mm≥8%；膜厚≥65μm；轨道承重≥40kg；轨道尺寸:宽34.5mm（±1mm）、高25mm（±1mm）、壁厚≥1.5mm；安装码承重≥30kg；单个滑轮承重≥8kg；封口外形尺寸：宽36mm（±1mm）、高27mm（±1mm）；封口外观质量：金属封口表面应光滑无毛刺、暗斑，表面应无锈蚀；安装码外形尺寸：长62mm（±1mm）、宽28mm（±1mm）、壁厚≥1.5mm。[投标人提供经国家认可的第三方检测机构（具有CMA标志）出具的合格检测报告扫描件进行佐证，同时提供检测报告信息公示在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图或公示在官方网站的查询截图]
四、工艺制作要求
轨道每米不低于8个滑轮，每隔70cm（±5%）位置1个安装码，轨道采用机器弯弧，可任意弯U型轨道。
	900套

	医用隔帘（含轨道L型）
	一、医用隔帘面料
（一）质量要求
纤维含量：100%聚酯纤维；单位面积质量（g/㎡）230（±10）；遮光率（%）≥90；防透视性能（%）：S≥95，具有防透视性；断裂强力（N）：直向380±20、横向1300±20；水洗尺寸变化率（%）直向、横向-4.0～+3.0；耐水斑色牢度（级）：滴水干燥后变色≥3；[投标人提供经国家认可的第三方检测机构（具有CMA标志）出具的合格检测报告扫描件进行佐证，同时提供检测报告信息公示在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图或公示在官方网站的查询截图]
（二）绿色环保要求须符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20；PH值4.0～9.0；耐水色牢度（级）≥3；耐摩擦色牢度（级）：干摩擦牢度≥3；[投标人提供经国家认可的第三方检测机构（具有CMA标志）出具的合格检测报告扫描件进行佐证，同时提供检测报告信息公示在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图或公示在官方网站的查询截图]
（三）阻燃安全要求
须达到1级阻燃，检验依据须符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，氧指数≥32%，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级（SDR）≤15，产烟毒性等级不低于ZA2级。[投标人提供经国家认可的第三方检测机构（具有CMA标志）出具的合格检测报告扫描件进行佐证，同时提供检测报告信息公示在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图或公示在官方网站的查询截图]
二、工艺制作要求
褶皱1:2倍，顶部卷边双层≥8cm，底部卷边双层≥8cm ，左右卷边各≥3cm，缝纫线路笔直，挂钩采用不锈钢S型挂钩，有纺布带规格≥8cm，隔帘须在锅炉内进行高温杀菌及真空定型处理，经过高温整烫定型后，隔帘须达到自然波浪、皱折挺括、间距均匀。
三、铝合金隔帘轨道
（一）质量要求
外观质量：轨道表面无污渍、磨损、皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤、凸包等影响使用的缺陷且装饰面涂层均匀；轨道材质：化学成分及力学性能（拉伸）应符合GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第1部分：基材》标准中规定的6063 T5的材质要求；力学性能：规定非比例延伸强度Rp0.2≥110N/mm²、抗拉强度Rm≥160N/mm²、断后伸长率A50mm≥8%；膜厚≥65μm；轨道承重≥40kg；轨道尺寸:宽34.5mm（±1mm）、高25mm（±1mm）、壁厚≥1.5mm；安装码承重≥30kg；单个滑轮承重≥8kg；封口外形尺寸：宽36mm（±1mm）、高27mm（±1mm）；封口外观质量：金属封口表面应光滑无毛刺、暗斑，表面应无锈蚀；安装码外形尺寸：长62mm（±1mm）、宽28mm（±1mm）、壁厚≥1.5mm。[投标人提供经国家认可的第三方检测机构（具有CMA标志）出具的合格检测报告扫描件进行佐证，同时提供检测报告信息公示在全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图或公示在官方网站的查询截图]
四、工艺制作要求
轨道每米不低于8个滑轮，每隔70cm（±5%）位置1个安装码，轨道采用机器弯弧，可任意弯L型轨道。
	280套



报价单
	序号
	货物名称
（标的名称）
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	窗帘
	24000m
	
	
	

	2
	医用隔帘（含轨道U型）
	900套
	
	
	

	3
	医用隔帘（含轨道L型）
	280套
	
	
	

	总合计（元）
	合计大写：


公司名称：                    （单位公章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章） ：
报价日期：2026年  月   日

供应商在以上参数基础上报价（注：仅作为预算参考）。
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